Требования к грануле ПВД:
	Показатель
	Норма
	Отклонения

	Массовая доля влаги, %
	0,2
	±0,1 (зима)

	Степень пористости, %
	5
	±2%

	ПТР, г/10 мин 190 оС
	0,3-0,8 (2,16 кгс)
	±10%

	Массовая доля золы, %
	≤2
	-

	Количество металлических включений, шт
	0
	-

	Геометрические размеры, мм
	3-8
	1-2 мм до 5%

	Слипшиеся гранулы, %
	10
	непрорубы до 5%

	Внешний вид
	равномерно окрашенные, округлые/прямоугольные гранулы
	не допускается молочный цвет, окрас диоксидом титана


Требования к грануле ПНД:
	Показатель
	Норма для ПНД лист
	Норма для ПНД выдув
	Отклонения

	Массовая доля влаги, %
	0,2
	±0,1 (зима)

	Степень пористости, %
	5
	±2%

	ПТР, г/10 мин 190 оС
	0,2-3,2
(5 кгс)
	0,3-1 
(5 кгс)
	±10%

	Массовая доля золы, %
	≤2
	-

	Количество металлических включений, шт
	0
	-

	Геометрические размеры, мм
	3-8
	1-2 мм до 5%

	Слипшиеся гранулы, %
	10
	непрорубы до 5%

	Внешний вид
	равномерно окрашенные, округлые/прямоугольные гранулы
	не допускается молочный цвет, окрас диоксидом титана, наличие силикона/резины в грануле


Требования к упаковке: мягкие контейнера (биг беги) со вкладышами внутри
1. Толщина вкладышей не менее 100 мкм из первичного материала
2. Длина вкладыша должна обеспечивать завязку как низа, так и верха согласно п. 4.1
3. Ввести обязательный припуск по ширине вкладыша (снижение вероятности разрыва вкладыша от давления гранул)
4. Прописать механизм завязки верхней части вкладыша следующим образом :
4.1. После загрузки контейнера необходимо герметизировать вкладыш. Если герметизация производится вручную, при помощи обвязывания шнуром, последовательность действий должна быть следующей:
— горловина полиэтиленового вкладыша расправляется и закручивается;
— в основании получившейся скрутки вкладыш перевязывается шнуром из полипропилена;
— оставшийся сверху завязки конец вкладыша перегибается и повторно обвязывается шнуром;
— завязанная горловина вкладыша фиксируется под транспортной оболочкой.
5.  В случае обнаружения при приемке в поставляемой партии отсутствия  герметизации вкладышей в биг- бег согласно требований п. 4.1. партия подлежит возврату.
6. Обязательная маркировка  каждого биг бега с указанием
- даты производства
- смены
- номера партии
Требования к оформлению: к каждой партии товара должен быть приложен Паспорт качества с указанием фактических характеристик товара, согласно требованиям к грануле.
